TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ (obrázky jsou pouze ilustrační)

Zdivo z pórobetonových tvárnic – dozdívání

- tloušťka zdiva  	(mm)				dle potřeby

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		500

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB)  	48

- požární odolnost 					REI 180

- pevnost zdiva					P4

Malta

- zdící malta pro zdění pórobetonových tvárnic

Keramický obklad

- 	keramický obklad o rozměru 300x300 mm

- 	barva bílá nebo dle výběru investora

-	lesklý povrch

-	výška keramického obkladu dle PD

Keramická dlažba

- 	keramická dlažba o rozměru 300x300 mm

- 	barva bílá nebo dle výběru investora

-	lesklý povrch

-	protiskluznost R10

Štuková omítka

- zrno 0,5mm

- pevnost v tlaku 1,5 až 5 N/mm2

- přídržnost ≥ 0,1 N/mm2

- barva bílá

Zámečnické prvky

- podrobná specifikace viz výpis zámečnických prvků

Dveře vnitřní

- dřevěné vnitřní dveře

- podrobnější specifikace viz. výpis dveří

- barevnost dveří provedena v kontrastních barvách oproti okolním konstrukcím

Cementový litý potěr

- potěrový materiál s cementovým pojivem

- bez nutnosti výztuže

- použití ve vnitřních prostorách

- min. tl. 45 mm

- Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2000-2100 kg/m3

- Reakce na oheň – A1

- Teplotní roztažnost – 0,012 mm/(m*K)

Samonivelační potěr

- Samonivelační stěrka na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

- Vysoká roztékavost a samonivelační schopnosti

- Použití v interiéru

- Pevnost v tlaku min. 35 MPa

- Pevnost v tahu a ohybu min. 7 MPa

- tloušťka 2-30 mm

- Reakce na oheň – A1

Penetrace pro hydroizolační stěrku

- řešeno pomocí naředění hydroizolační stěrky v poměru 1:10 s čistou vodou

- Doba zrání min 48 hod.

Hydroizolační stěrka

- Flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnící stěrka

- Pro vlhkostně zatížené prostředí

- průsak tlakovou vodou – 0 mm

- tahová přídržnost – min. 0,5 MPa

- celková tloušťka vrstvy – 2,0 mm ( 2 stěrkové vrstvy)

- pevnost v tahu – min. 2,0 MPa

Vnitřní malby

- jednosložková barva pro vnitřní použití

- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití, ředitelný vodou, otěruvzdorný

- nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako je zdivo, beton, sádrokarton apod.

- nátěr s bělostí 92 %

- základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody, krycí nátěr se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody, časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy (sádrokarton základní nátěr do 5 % vody, krycí nátěr nejlépe neředit)

Heterogenní protikluzné PVC (vinyl) v rolích vyztužené skelným rounem

- celková tloušťka 2,0 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm

- nášlapná vrstva obsahuje částečky křemene a karborunda pro zajištění protiskluzu

- povrchová úprava PUR Pearl

- protikluznost R9

- reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl – S1

Nátěr na radiátory:

- pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení

- odolávající teplotě do 100 °C

- rychle schnoucí

- nanášení ve dvou vrstvách na suchý, čistý a odmaštěný povrch

- vodou ředitelná do 10 %

- Zateplení podlahy – izolační desky EPS 150 S

- podlahový polystyren

- Součinitel tepelné vodivosti			0,035 W/mK

- Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 		150 kPa

- faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  	μ=30–70

Akustický kazetový podhled – POD A

Stropní akustický pohltivý podhled s viditelnou konstrukcí:

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny zahloubenou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x24 mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=1,0, NRC>= 1,0, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 29 [dB],  barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Variantně:

Rozměr panelu : 600x600, 1200x600, 1200x1200mm. Tloušťka 15mm. Polozapuštěný rošt nosné konstrukce. Plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě. Koeficient pohltivosti αw=0,95. Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1. Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C. Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Systémový  rastr v bílé barvě 010. Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1. Reakce na oheň A2-s1,d0.

Akustický kazetový podhled – POD B

Podhledová konstrukce se skrytými nosnými profily provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané do nosného rastru jsou opatřeny skrytou asymetrickou hranou..

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19 mm, provedení  hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,15, NRC>= 0,15, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 38 [dB],  barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých bíle lakovaných kovových hlavních profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Příčné L-profily se vkládají do hran desek, vzdálenost hlavních profilů je vymezena distančními profily. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Akustický obklad stěn :

Stěnová akustická obkladová konstrukce v kovovém rámu provedená  v souladu s ČSN EN 13964:2004.

Obkladové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou, hladká akustická deska ve formátu 1200x2400mm vložená do hliníkového systémového rámu tl.43mm (Alu natur eloxovaný, barva rámu E6-EV1). Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654, barva bílá podobná RAL9010.

Zkompletovaný díl stěnového panelu se upevňuje na stěnu pomocí stěnových excentrických příponek a montážního klíče.

Na obkladový stěnový díl nesmí být zavěšována žádná zařízení, příslušenství, vybavení místnosti apod.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.