SO 05 Přípojka vody a kanalizace

Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Přípojka kanalizace

Plastové kanalizační šachty

- skládá se ze šachtového dna se vstupy pro roury hladké KG nebo korugované, prodlužovací roura z PP o průměru viz výpis šachet, adaptér teleskopický a litinový poklop

- adaptér teleskopický je tvarovka z PP, horní část je přizpůsobena pro vložení litinového poklopu

- mezi šachtové části se vloží těsnění

Vnější kanalizace dešťová

- plastové systémy KG

- materiál – neměkčený polyvinylchlorid (PVC – U)

- trubky kruhové tuhosti SN 8 (krátkodobá kruhová tuhost 8 kN/m2)

- napětí v ohybu 95 N/mm2

- tepelná vodivost 0,15 W/Km

- modul pružnosti ≥ 3000 N/mm2

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“

- šířka pásky 300 mm

Přípojka vody

Potrubí HDPE

- potrubí určeno pro rozvod vody

- spojování svařováním elektrotvarovkami nebo na tupo

- potrubí pro provozní tlak PN 16

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „VODA“

- šířka pásky 300 mm

Sdružený vodoměr

- umístění ve stávající vodoměrné šachtě

- sdružený vodoměr pro potrubí DN 80 (PN 16), stavební délka 300 mm

Nadzemní hydrant DN 80

-	nadzemní hydrant nerezový obsahuje – hlava hydrantu ze zušlechtěné hliníkové slitiny s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV záření, sloupek a místo lomu z nerez oceli, stojánková trubka s patkou hydrantu z nerezové oceli

- 	standardní provedení červená barva, max. provozní tlak 16 bar

-	vývod pro dvě hadice typu B