Technické podmínky výrobků

## Zdivo z keramických cihel

- Cihla keramická broušená, tl.  250 mm, zděno na systémovou maltu pro tenké spáry

- vážená laboratorní neprůzvučnost 53dB,

- požární odolnost REI 90, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ = 0,30 W/mK

- pevnost v tlaku [N/mm2] P15

## Zdivo z pórobetonových tvárnic

- Tvárnice z autoklávového pórobetono kategorie I

- zděno na systémovou maltu pro tenké spáry

- vážená laboratorní neprůzvučnost 47dB,

- požární odolnost REI 180, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ = 0,15 W/mK

- Pevnost zdiva P4-550 – 5N/mm2

Tepelná izolace – minerální vata – provětrávaná fasáda

- tl. izolantu	dle PD

- deska z čedičové vlny

- tepelná vodivost	λ=0,034W/mK

- splňující požadavky provětrávané fasádní systémy

- třída reakce na oheň 	A1

Tepelná izolace – minerální vata

- tl. izolantu	dle PD

- deska z čedičové vlny s podélným vláknem

- tepelná vodivost	λ=0,035W/mK

- splňující požadavky pro systém ETICS	EN 13500, ETAG 004

- třída reakce na oheň 	A1

Tepelná izolace – EPS 150S

- tl. izolantu	dle PD

- deska z pěnového polystyrénu

- tepelná vodivost	λ=0,035W/mK

- pevnost v tlaku 	150 kPa

- objemová hmotnost	23-25kg/m3

- tříd reakce na oheň	E

Tepelná izolace – PIR/PUR

- tl. izolantu	dle PD

- deska z polyisokyanurátu

- tepelná vodivost	λ=0,029W/mK

- pevnost v tlaku	150 kPa

- objemová hmotnost 	32 kg/m3

- reakce na oheň	D-s2,d0

- povrchová úprava	minerální rouno

Tepelná izolace – XPS

- tl. izolantu	dle PD

- deska z extrudovaného polystyrénu

- tepelná vodivost	λ=0,034W/mK

- pevnost v tlaku	300 kPa

- faktor difúzního odporu 	100

- reakce na oheň	E

- hydrofobizované desky	vodoodpudivost

Hydroizolace – mod. asf. pás

- tl. pásu 	4,0 mm

- celoplošně natavený pás

- výztužná vložka	skleněné vlákno

- plošná hmotnost	4,54 kg/m2

- ohebnost za nízkých teplot	- 25oC

- faktor difúzního odporu	29 000

- reakce na oheň	E

Parozábrana – mod. asf. pás s Al vložkou

- tl. pásu	4,0 mm

- celoplošně natavený pás

- výztužná vložka	Al fólie

- faktor difúzního odporu	370 000

- plošná hmotnost 	4,27 kg/m2

- reakce na oheň	E

Separační fólie – PE fólie

- polyethylenová fólie bez výztužné vložky

- spojení oboustrannou butylkaučukovou páskou

- plošná hmotnost	120g/m2

- faktor difúzního odporu	330 000

Lepící a stěrkovací hmota

Klasifikace:     								LW CS II dle ČSN EN 998-1

Reakce na oheň:                                                                           		  A1

Pevnost v tlaku po 28 dnech:                                                 		   cca 1,5 - 5 N/mm²

Objemová hmotnost v suchém stavu:                                 		  ≤ 1000 kg/m³

Součinitel tepelné vodivosti:                                                     ≤ 0,25 W/m.K pro P = 50 %, ≤ 0,27 W/(m·K) (pro P = 90 %), tabulkové hodnoty dle EN 1745

Modul pružnosti E:                                                                        > 1500 N/mm²

Zrnitost:                                                                                             max. 1,2 mm

Přídržnost:                                                                                        ≥0,8 N/mm2

Faktor difuzního odporu:                                                             ≤20

Minimální tloušťka:                                                                       15mm

Hydroizolační stěrka

Jednosložková izolační hmota pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru na bázi vodné polyakrylátové disperze.

-Počáteční tahová přídržnost                                                                          min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po kontaktu s vodou                                                            min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                                            min. 0,5MPa

-Vodotěsnost                                                                                                             žádný průnik

-Schopnost přemostění trhliny                                                                              min. 0,75mm

-Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování                        min. 0,5N/mm2

Flexibilní lepící tmel

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru. Certifikát EMICODE.

Technické parametry flexibilní rychletuhnoucí malty

| Třída: Doba zpracovatelnosti: Otevřený čas: Možnost korekce: Pochozí (spárování): Maximální tloušťka vrstvy: Přídržnost: Potřeba vody: | C2 FT S1 dle ČSN EN 12004 cca 30 min. 20 min. cca 5 min za cca 3 hodiny 10 mm min. 1 N/mm2 cca 0,20 l/kg |
| --- | --- |

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru.

Vhodná i pro zvýšené statické namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů.

Spárovací hmota

Práškovitá, voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

Technické údaje flexibilní spárovací hmoty

| Třída dle EN 13888: | CG 2 W A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šířka spáry bez trhlin: |  | 1-8 mm |  |
| Spotřeba materiálu: |  | 0,5 – 0,9 kg/m2 (podle formátu) /* |  |
| Doba zpracovatelnosti: |  | cca 2 hodiny |  |
| Potřeba vody: |  | 0,3 l/kg suché směsi |  |
| Doba odležení: |  | cca 5 min. |  |
| Pochůznost: |  | po cca 24 hod. |  |

Silikónová omítka

Finální krycí vrstva ETICS bude probarvená pastovitá silikónová omítka obsahující silikónovou pryskyřici, vyztužena vlákny. Je vysoce paropropustná (faktor difuzního odporu µ=40-60), vysoce vodoodpudivá, omyvatelná, odolná vůči znečištění s možností třech stupňů biocidní ochrany ve formě zapouzdřených mikrokapslí s postupným uvolňováním.

-       U pastovité omítkoviny bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie V1 a součinitel vodo-odpudivosti W3 – doloženo technickým listem výrobku včetně prohlášení o vlastnostech

-       Pastovitá tenkovrstvá omítka zrnitosti 0,5mm je určena pro vytvoření hladkého povrchu omítek obsahující silikonovou pryskyřici s faktorem difuzního odporu µ=60-80. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem v exteriéru.

-       U pastovité omítkoviny bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie V2 a součinitel vodo-odpudivosti W3 – doloženo technickým listem výrobku včetně prohlášení o vlastnostech.

Vnitřní malba

Vysoce paropropustný,, jednosložkový, minerální nátěr pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru. Se sníženým obsahem emisních látek, bez obsahu konzervačních činidel. S ekologickým certifikátem E.L.F. Zlepšuje klima vnitřních prostor, aktivním vytvářením zdraví prospěšných vzdušných iontů.

Nová generace vnitřní barvy zvyšující koncentraci záporných iontů a čistící vzduch redukcí jemného prachu a pylových částic ve vzduchu.

Technické parametry vnitřní interiérové barvy s aktivní tvorbou vzdušných iontů:

Hustota                                                                                               1,4kg/dm3

Klasifikace podle lesku                                                                     matný

Kontrastní poměr (kryvost)                                               třída 1 při 4 m2/l

Odolnost proti oděru za mokra                                                        třída 3

Max. zrnitost                                                                                       jemný

Ekvivalentní difúzní tloušťka vzduchové vrstvy sd                                    0,01m

Potěr na bázi síranu vápenatého

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA–C30–F6) pro strojní zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

-Pro tloušťky již od 10 mm

-Objemově stálý materiál bez prasklin a deformací

-Samonivelační efekt ulehčuje práci a šetří čas

Technické parametry litého samonivelačního potěru:

-Třida dle ČSN EN 13 813:                                                   CT-C30-F6

-Zrnitost:                                                                                   2mm

-Pevnost v tlaku               (28 dní)                                     ≥30 MPa

-Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)                               ≥ 6 MPa

Minimální tloušťka vrstvy:                                         10 mm při provedení jako připojený potěr

(pomocí základního nátěru Baumit SuperPrimer)

25 mm, při provedení jako oddělený potěr

(pomocí např. separační PE fólie)

35 mm, při provedení jako plovoucí potěr

(na podlahovém izolantu)

Minimální tloušťky vrstvy na trubkou

podlahového vytápění:                                             35 mm

Pochůznost:                                                                      po cca 24 hodinách

Spotřeba:                                                                           cca 18 kg/m2/cm

Sádrový štuk

Faktor difuzního odporu μ = 8

Spotřeba cca 0,8 kg/m²/mm

Vydatnost cca 7,8 m²/pytel

Spotřeba vody cca 10 l/25 kg

Tepelná vodivost 0,6 W/m.K

Pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 2 N/mm²

Zrnitost 0,6 mm

Betonový potěr

- Jednosložková cementová podlahová hmota

- Báze anorganických plniv, pojiv a modifikovaných přísad

- Zrnitost směsi	4,0 mm

- Pevnost v tlaku 	min. 25 MPa

- Pevnost v tlaku za ohybu	min. 5 MPa

- Pochůznost min. 24 hod

- Reakce na oheň	A1

Penetrace

- Jednosložkový disperzní nátěr pro savé podklady

- Spotřeba cca	0,1kg/m2/nátěr

Spádová vrstva

- Jednosložková opravná a vyrovnávací hmota na bázi cementu a modifikujících přísad

- Vnitřní i venkovní použití

- Minimální tloušťka vrstvy	1,0 mm

- Maximální tloušťka vrstvy	20,0 mm

- Pevnost v tlaku	30 MPa

- Pevnost v tlaku za ohybu 	5MPa

- Pochůznost 	2 – 3 hodiny

- Směs bez přidaných výztužných vláken

Keramická dlažba

- tl. dlažby 	min. 10,0 mm

- povrch	imitace beton

- jakost	1. jakost

- nasákavost	E<0,5%GLA

- protiskluznost	R11

- Otěruvzdornost	4

- Rozměr rektifikovaný 	600x600 mm

Klempířské prvky – poplastovaný plech

- žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm – 0,7mm s oboustrannou povrchovou úpravou

- pasivační vrstva

- základní nátěr

- povrchová úprava polyesterovým nátěr min. 25µm

- barva antracit

EPDM fólie

- hydroizolace z materiálu EPDM 			tl. 1,1mm

- průtažnost dle EN 12311-2				≥ 300 %

- bod lámavosti EN 495-5 				≤ -45 °C

hydroizolační fólie bude instalována lepením velkých formátů (minimum spojů).

Dekorativní mozaiková omítka

- omítka střednězrnná

- na bázi akrylátových pryskyřic

- barva viz PD (barevné řešení)

EPDM fólie

Tl. fólie	1,1 mm

- Povrch	barva světle béžová

- Jakost	1. jakost

- Nasákavost	E>10%

- Odolnost vůči UV záření

Keramický obklad

- Tl. obkladu	8 – 10,0 mm

- Povrch	barva světle béžová

- Jakost	1. jakost

- Nasákavost	E>10%

- Rozměr rektifikovaný	600x600 mm

Lepidlo – PVC

- Disperzní lepidlo pro PVC a CV

- Spotřeba 	cca 280 g/m2

- Plné zatížení	24 hod

Skleněná tkanina

- Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti.

- Velikost ok cca 	3,5 x 3,5 mm

- Hmotnost na plochu 	> 145 g/m2

- Zatížení na mezi pevnosti	 > 2000 N/ 50 mm

Expanzní páska – exteriérová strana

-	vodotěsná a tepelně izolační páska

-	vhodná do exteriéru, paropropustná, při pohybu spár elastická, UV stabilní

Parotěsná páska – interiérová strana

-	pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně

-	butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům

-	vzduchotěsná izolační vrstva

Chemická kotva

- materiál – polymercement

- závitová tyč Ø dle PD

Vnitřní parapet

- desky z voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming)

- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólii, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.

- parapet vyspádovat 3° od okna.

- barva antracit

Samonivelační stěrka

- Samonivelační stěrka na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

- Vysoká roztékavost a samonivelační schopnosti

- Použití v interiéru

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa

- Pevnost v tahu a ohybu min. 7 MPa

- tloušťka 2-30 mm

- Reakce na oheň – A1

Nopová fólie

- Výška nopů 8mm, vč. ukončovací lišty

Čistící zóna

- kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace pěti typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot, absorpci vlhkosti a velmi silná vlákna s efektivní schopností odstranit nečistoty z obuvi

- barevné složení vytváří „žebrovaný“ design ve směru návinu role

- konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno

- vlákno 100% Polyamide s příměsí ekologického recyklovaného vlákna

- šířka role včetně gumového lemu 205 cm, čistá šířka po ořezání okrajů cca 196 cm

- celková tloušťka materiálu cca 9 mm

- délka vlákna cca 6 mm

- celková hmotnost cca 3200 g/m2

- hustota vlákna cca 0,095 gram/cm2

- počet vpichů cca 32000 /m2

- hmotnost vlákna cca 670 g/m2

- zadní strana materiál vinyl

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- lepeno k podkladu vhodným lepidlem, pruhy kolmo ke směru chůze

Elektrostaticky vodivé PVC/vinyl

- homogenní elektrostaticky vodivé neválcované PVC bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu

- hodnota el. odporu je 5x104 ≤ R ≤ 106 Ω

- rozměry čtverců 615mm x 615mm

- celková tloušťka 2 mm

- třídy zátěže 34/43

- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05%

- zbytkový otlak (deformace v tlaku) dle EN 433 je ≤  0,035mm

- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1

- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 2

- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8  (TVOC 23°C/90°C) třída -9,1 a lepší

- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0

- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B

- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %

- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů

- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD

- chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 – vynikající (třída excellent) bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav

- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců

- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce použité stavební chemie

Vinyl

- heterogenní akustický zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů

- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost

- povrchová úprava – matný PUR s eXtrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením

- celková tloušťka materiálu 2,60 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm

- šířka role 2m

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%

- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je 0,05 mm

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)

- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabraňuje růstu > 99%

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- protiskluznost dle DIN je R10

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů

- splňuje emisní certifikát INDOOR AIR COMFORT GOLD

- vyšší kročejový útlum než 16dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny

SDK stěny

Stěny-příčky

- Sádrokartonová příčka RB

- Montované dle systémového postupu dodavatele

- Tloušťka desky 12,5 mm

- Plošná hmotnost desky 9,2kg/m2

- Reakce na oheň A2-s1,d0

- Kotvení na systémové profily, vč, příslušenství

Stěny-příčky vlhké prostory

- Sádrokartonová příčka RBI, GKBi

- Vhodnost použití desek do vlhkých prostor – koupelny, sprchy, šatny,…

- Tl. desky 12,5 mm

- Faktor difúzního odporu 10

- Reakce na oheň A2-s1,d0

Hygienický nárazuvzdorný obklad stěny, dveří:

Nárazuvzdorný obklad stěny a dveřních křídel - 100 % recyklovatelného materiálu neobsahuje PVC, persistentní bioakumulativní toxiny (PBT), bisfenol A (BPA) ani halogenované nebo bromované zpomalovače hoření. Bs1, d0

Odolný proti nárazům, poškrábání a oděru. Snadno se stříhá, tvaruje a nanáší na různé podklady

K dispozici jsou dvě tloušťky, které vyhovují požadavkům na ochranu, Průhledné a strukturované, aby skryly škrábance a oděrky

Nepropustný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikáliím, možnost barevného řešení.

Technické parametry lehčené omítky vyztužené vlákny :

Klasifikace:                                                                                        LW CS II dle ČSN EN 998-1

Reakce na oheň:                                                                             A1

Pevnost v tlaku po 28 dnech:                                                    cca 1,5 - 5 N/mm²

Objemová hmotnost v suchém stavu:                                   ≤ 1000 kg/m³

Součinitel tepelné vodivosti:                                                     ≤ 0,25 W/m.K pro P = 50 %, ≤ 0,27 W/(m·K) (pro P = 90 %), tabulkové hodnoty dle EN 1745

Modul pružnosti E:                                                                        > 1500 N/mm²

Zrnitost:                                                                                             max. 1,2 mm

Přídržnost:                                                                                        ≥0,8 N/mm2

Faktor difuzního odporu:                                                             ≤20

Minimální tloušťka:                                                                       15mm

Technické parametry renovační stěrky:

Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v ext. I int. Vhodná na jádrové sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

Třída dle ČSN EN 998-1                                                                                     GP CS II

-Zrnitost:                                                                                                       0,6 mm

-Pevnost v tlaku:                                                                                                    ≥2,5 MPa

-Přídržnost k podkladu (beton)                                                                            ≥0,5 MPa

-min./ max. tl.:                                                                                                       2/5 mm

-Součinitel tepelné vodivosti λ:                                                                    cca. 0,5 W/m*K

-Faktor difúzního odporu µ:                                                                         cca. 15

Pro vytvoření štukového vzhledu povrchové úpravy je skladba následující:

-penetrace

-Silikónová omítka  1,5mm

-Silikónová omítka  0,5mm

-       Finální krycí vrstva ETICS bude probarvená pastovitá silikónová omítkaobsahující silikónovou pryskyřici, vyztužena vlákny. Je vysoce paropropustná (faktor difuzního odporu µ=40-60), vysoce vodoodpudivá, omyvatelná, odolná vůči znečištění s možností třech stupňů biocidní ochrany ve formě zapouzdřených mikrokapslí s postupným uvolňováním.

-       U pastovité omítkoviny bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie V1 a součinitel vodo-odpudivosti W3 – doloženo technickým listem výrobku včetně prohlášení o vlastnostech

-       Pastovitá tenkovrstvá omítka zrnitosti 0,5mm je určena pro vytvoření hladkého povrchu omítek obsahující silikonovou pryskyřici s faktorem difuzního odporu µ=60-80. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem v exteriéru.

-       U pastovité omítkoviny  bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie V2 a součinitel vodo-odpudivosti W3 – doloženo technickým listem výrobku včetně prohlášení o vlastnostech.

STROPNÍ PODHLEDY

Stropní podhledové systémy budou namontovány dle instalačních manuálů a doporučení výrobce. Veškeré standardy se řídí ČSN EN 13964 Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení.

Doba dozvuku byla zvolena v souladu s předpisem normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0527. Na základě akustických výpočtů a konzultací byla zvolena koncepce úprav prostorové akustiky. Návrh akustických úprav byl proveden tak, aby byly zajištěny dobré akustické parametry a prostory co nejlépe vyhovovaly z hlediska prostorové akustiky. Parametry zvukové izolace dělících konstrukcí byly zvoleny v souladu s normou ČSN 73 0532. Návrh byl proveden tak aby bylo dosaženo akustického komfortu a prostory co nejlépe vyhovovaly z hlediska stavební akustiky. Navržené stropní akustické podhledy zajistí v interiérech optimální akustické podmínky.

Chodby, společenská místnost

Kovové podhledy z galvanizované oceli 400x1800(až 3300)x40mm, tloušťka plechu 1mm, rovná hrana na skrytou konstrukcí opatřená 3mm černým těsněním na dvou stranách, povrch s MikroPerforací o průměru 0,7mm a otevřenou plochou 1,5% a černým akustickým flísem 63g/m2, UV stabilní elektrostaticky nanášený polyesterový práškový lak, barva bílá s 20% leskem aplikovaná přes hrany, akustická pohltivost αw=0,55, třída pohltivosti zvuku=D, akustická neprůzvučnost Dncw=20dB, Rw=6dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 80%, recyklovaný obsah až 40%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otěruvzdorné, omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně používané čistící prostředky.

Skrytá závěsná kovová konstrukce s U-profilem a kolmým J-profilem, zavěšena na závěsy Nonius nebo pomocí závitových tyčí, výška systému konstrukce 98mm, hliníkový obvodový stínový profil 20x15x10x25mm s prolisem na zaklapnutí přítlačného klipu pro zařezané kazety po 300mm, barva polyesterová prášková bílá.

30 let záruka na systém od výrobce

Pokoje:

Kazetové podhledy z minerální desky vyrobené technologií OP 600x600x15mm, polozapuštěná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost αw=0,95, třída pohltivosti zvuku=A, akustická neprůzvučnost Dnfw=25dB; Rw=12dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, recyklovaný obsah 53%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. Díky složení vnitřního jádra a antibakteriálního postřiku zabraňuje šíření virů a bakterií.

Závěsná kovová konstrukce šířky 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový stínový profil, barva bílá.

Řešení splňuje: nároky na čistotu prostředí ISO 5 dle EN ISO 14644-1 a třídu 100 dle federální normy US 209 E.

30 let záruka na systém od výrobce

v případě SDK límců se obvodový profil nahrazuje přechodovým profilem:

Systémový přechod mezi kazetovými podhledy a plným SDK zajištěn pomocí hliníkových přechodů pro polozapuštěnou hranu, šířka konstrukce 40mm, výška konstrukce 50mm, barva bílá, napojení pomocí systémového příslušenství.

Koupelny:

Kazetové podhledy z minerální desky 600x600x19mm, polozapuštěná hrana na 24mm konstrukci, barva bílá, akustická pohltivost αw=0,90, třída pohltivosti zvuku=A, akustická neprůzvučnost Dnfw=29dB, odolnost proti vlhkosti až do 100% RH, odrazivost světla 88%, recyklovaný obsah 35%, klasifikace produktu A2,s1d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a v případě použití přítlačných klipů také proudem vody.

Závěsná antikorozní kovová konstrukce šířky 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový antikorozní L profil, barva bílá, antikorozní závěsný systém včetně příslušenství. Zkrácené profily a závěsné prvky je potřeba lokálně opatřit antikorozním nástřikem.

Každoročně se vyžaduje kontrola stavu stropního systému a v případě poškození jakéhokoliv komponentu je nutná výměna za nový kus.

30 let záruka na systém od výrobce

Kanceláře:

Kazetové podhledy z minerální desky vyrobené technologií OP 600x600x20mm, polozapuštěná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, akustická pohltivost αw=1,00, třída pohltivosti zvuku=A, akustická neprůzvučnost Dnfw=25dB; Rw=12dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, recyklovaný obsah až 73%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem. Certifikace produktu C2C: Silver.

Závěsná kovová konstrukce šířky 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový stínový profil, barva bílá.

Řešení splňuje: nároky na čistotu prostředí ISO 4 dle EN ISO 14644-1 a třídu 100 dle federální normy US 209 E.

30 let záruka na systém od výrobce

v případě SDK límců se obvodový profil nahrazuje přechodovým profilem:

Systémový přechod mezi kazetovými podhledy a plným SDK zajištěn pomocí hliníkových přechodů pro polozapuštěnou hranu, šířka konstrukce 40mm, výška konstrukce 50mm, barva bílá, napojení pomocí systémového příslušenství.