Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Architektonicko stavební řešení

## Zdivo z pórobetonových tvárnic

- Tvárnice z autoklávového pórobetono kategorie I

- zděno na systémovou maltu pro tenké spáry

- vážená laboratorní neprůzvučnost 47dB,

- požární odolnost REI 180,

- Pevnost zdiva P4-550 – 5N/mm2

Tepelná izolace – EPS 150S

  - tl. izolantu	dle PD

  - deska z pěnového polystyrénu

  - tepelná vodivost	λ=0,035W/mK

  - pevnost v tlaku 	150 kPa

  - objemová hmotnost	23-25kg/m3

  - tříd reakce na oheň	E

Hydroizolační stěrka

Jednosložková izolační hmota pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru na bázi vodné polyakrylátové disperze.

-Počáteční tahová přídržnost                                                                          min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po kontaktu s vodou                                                            min. 0,5MPa

-Tahová přídržnost po tepelném stárnutí                                                            min. 0,5MPa

-Vodotěsnost                                                                                                             žádný průnik

-Schopnost přemostění trhliny                                                                              min. 0,75mm

-Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování                        min. 0,5N/mm2

Flexibilní lepící tmel

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru. Certifikát EMICODE.

Technické parametry flexibilní rychletuhnoucí malty

| Třída: Doba zpracovatelnosti: Otevřený čas: Možnost korekce: Pochozí (spárování): Maximální tloušťka vrstvy: Přídržnost: Potřeba vody: | C2 FT S1 dle ČSN EN 12004 cca 30 min. 20 min. cca 5 min za cca 3 hodiny 10 mm min. 1 N/mm2 cca 0,20 l/kg |
| --- | --- |

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru.

Vhodná i pro zvýšené statické namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů.

Betonový potěr

- Jednosložková cementová podlahová hmota

- Báze anorganických plniv, pojiv a modifikovaných přísad

- Zrnitost směsi	4,0 mm

- Pevnost v tlaku 	min. 25 MPa

- Pevnost v tlaku za ohybu	min. 5 MPa

- Pochůznost min. 24 hod

- Reakce na oheň	A1

Penetrace

- Jednosložkový disperzní nátěr pro savé podklady

- Spotřeba cca	0,1kg/m2/nátěr

Keramická dlažba

- tl. dlažby 	min. 10,0 mm

- povrch dle investora

- jakost	1. jakost

- nasákavost	E<0,5%GLA

- protiskluznost	R11

- Otěruvzdornost	4

- Rozměr rektifikovaný 	600x600 mm

Samonivelační stěrka

- Samonivelační stěrka na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

- Vysoká roztékavost a samonivelační schopnosti

- Použití v interiéru

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa

- Pevnost v tahu a ohybu min. 7 MPa

- tloušťka 2-30 mm

- Reakce na oheň – A1

Hygienický nárazuvzdorný obklad stěny, dveří:

- Nárazuvzdorný obklad stěny a dveřních křídel - 100 % recyklovatelného materiálu neobsahuje PVC, persistentní bioakumulativní toxiny (PBT), bisfenol A (BPA) ani halogenované nebo bromované zpomalovače hoření. Bs1, d0

- Odolný proti nárazům, poškrábání a oděru. Snadno se stříhá, tvaruje a nanáší na různé podklady

- K dispozici jsou dvě tloušťky, které vyhovují požadavkům na ochranu, Průhledné a strukturované, aby skryly škrábance a oděrky

- Nepropustný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikáliím, možnost barevného řešení.

Zdravotechnická zařízení

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

LŽ – liniový žlab

- liniový sprchový celonerezový žlab, okraj pro dlažbu, nerezová ocel třídy AlSi304

- v místě odtoku je plně rozebíratelný a čistitelný sifon, sifon s bočním odtokem, průtok sifonem min. 0,5 l/s, okraj žlabu je opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, sprchový žlab bude vybaven roštem z děrovaného plechu, v designu dle výběru investora, délka žlabu 900 mm

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie sprchová pro invalidy

- nástěnná sprchová termostatická baterie pro tělesně postižené

- ovládání průtoku pomocí páčky vyrobené z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti opaření

- dvojitá páčka na ovládání teploty

- včetně hadiček na přívod vody, včetně ruční sprchy a hadice, délka sprchové hadice min. 1200 mm

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo ke sprše, nerezové, délka 800 mm

Vybavení koupelen

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo

- odpadkový koš bez víka

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- háček na oděvy

- pevná skleněná zástěna (bezpečnostní sklo), dl. 900 mm (na straně kde není instalováno sklopné madlo ke sprše)

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- s možností instalace madel a podpěr

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, postranní ocelové rámy pro upevnění sad ocelových desek, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod studené vody návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod teplé vody návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK