SO 05 Přípojka vody a kanalizace

Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Přípojka kanalizace

Plastové kanalizační šachty

- skládá se ze šachtového dna se vstupy pro roury hladké KG nebo korugované, prodlužovací roura z PP o průměru viz výpis šachet, adaptér teleskopický a litinový poklop

- adaptér teleskopický je tvarovka z PP, horní část je přizpůsobena pro vložení litinového poklopu

- mezi šachtové části se vloží těsnění

Vnější kanalizace dešťová

- plastové systémy KG

- materiál – neměkčený polyvinylchlorid (PVC – U)

- trubky kruhové tuhosti SN 8 (krátkodobá kruhová tuhost 8 kN/m2)

- napětí v ohybu 95 N/mm2

- tepelná vodivost 0,15 W/Km

- modul pružnosti ≥ 3000 N/mm2

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“

- šířka pásky 300 mm

Vsakovací bloky

- boxy vyrobeny z 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném provedení černá s nosností pro pojezd nákladními vozidly

- skládá se ze vsakovacích boxů (bloků) o rozměrech 600 x 600 x 600 mm