TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ

Zdivo z pórobetonových tvárnic – dozdívání

- tloušťka zdiva  	(mm)				dle potřeby

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  		500

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB)  	48

- požární odolnost 					REI 180

- pevnost zdiva					P4

Malta

- zdící malta pro zdění pórobetonových tvárnic

Keramický obklad

- 	keramický obklad o rozměru 300x600 mm

- 	barva bílá nebo dle výběru investora

-	výška keramického obkladu dle PD

Keramická dlažba

- 	keramická dlažba o rozměru 600x600 mm

- 	barva bílá nebo dle výběru investora

-	protiskluznost R10

Štuková omítka

- zrno 0,5mm

- pevnost v tlaku 1,5 až 5 N/mm2

- přídržnost ≥ 0,1 N/mm2

- barva bílá

Zámečnické prvky

- podrobná specifikace viz výpis zámečnických prvků

Dveře vnitřní

- dřevěné vnitřní dveře

- podrobnější specifikace viz. výpis dveří

- barevnost dveří provedena v kontrastních barvách oproti okolním konstrukcím

Cementový litý potěr

- potěrový materiál s cementovým pojivem

- bez nutnosti výztuže

- použití ve vnitřních prostorách

- min. tl. 45 mm

- Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2000-2100 kg/m3

- Reakce na oheň – A1

- Teplotní roztažnost – 0,012 mm/(m*K)

Samonivelační potěr

- Samonivelační stěrka na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

- Vysoká roztékavost a samonivelační schopnosti

- Použití v interiéru

- Pevnost v tlaku min. 35 MPa

- Pevnost v tahu a ohybu min. 7 MPa

- tloušťka 2-30 mm

- Reakce na oheň – A1

Penetrace pro hydroizolační stěrku

- řešeno pomocí naředění hydroizolační stěrky v poměru 1:10 s čistou vodou

- Doba zrání min 48 hod.

Hydroizolační stěrka

- Flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnící stěrka

- Pro vlhkostně zatížené prostředí

- průsak tlakovou vodou – 0 mm

- tahová přídržnost – min. 0,5 MPa

- celková tloušťka vrstvy – 2,0 mm ( 2 stěrkové vrstvy)

- pevnost v tahu – min. 2,0 MPa

Vnitřní malby

- jednosložková barva pro vnitřní použití

- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití, ředitelný vodou, otěruvzdorný

- nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako je zdivo, beton, sádrokarton apod.

- nátěr s bělostí 92 %

- základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody, krycí nátěr se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody, časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy (sádrokarton základní nátěr do 5 % vody, krycí nátěr nejlépe neředit)

Heterogenní protikluzné PVC (vinyl) v rolích vyztužené skelným rounem

- heterogenní akustický zátěžový vinyl bez obsahu ftalátů

- vyztužení vrstvou ze skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost

- třída zátěže 34/42

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15dB

- rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1%

- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN 433 je 0,05 mm

- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN 423 je vynikající (třída excellent)

- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

- protiskluznost dle DIN je R10

- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů

Nátěr na radiátory:

- pro vrchní lesklé nátěry těles ústředního topení

- odolávající teplotě do 100 °C

- rychle schnoucí

- nanášení ve dvou vrstvách na suchý, čistý a odmaštěný povrch

- vodou ředitelná do 10 %

- Zateplení podlahy – izolační desky EPS 150 S

- podlahový polystyren

- Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 		150 kPa

- faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  	μ=30–70

Akustický kazetový podhled - a

Akustický kazetový podhled: POD A

Stropní akustický pohltivý podhled s viditelnou konstrukcí 600/600 mm :

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004, každá deska je vyměnitelná.

Podhledové desky s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí. Desky opatřené finální povrchovou úpravou, deska formátu 600x600xtl. dle výrobce mm. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, barva bílá podobná RAL9010. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

Akustický obklad stěny: AO

Stěnová akustická obkladová konstrukce v kovovém rámu provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004.

Obkladové desky s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí " opatřené finální povrchovou úpravou  s nástřikem barvou, hladká akustická deska vložená do hliníkového systémového rámu. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1,  barva bílá podobná RAL9010.

Na obkladový stěnový díl nesmí být zavěšována žádná zařízení, příslušenství, vybavení místnosti apod.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem